**ПРОПИТКА «МОКРЫЙ КАМЕНЬ»**

**силиконовая гидрофобизирующая**

**Назначение.**

**Используется в качестве финишного покрытия для обработки природного и искусственного камня, красного и силикатного кирпича, асбестоцементных плит, шифера, черепицы, а также изделий из железобетона, пенобетона и ЦПС с целью защиты поверхности от влагопоглощения.**

**Свойства.**

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

**Условия нанесения.**

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5°С до +35°С.

Внимание!

**Нанесение**.

Пропитка наносится на очищенную от пыли и грязи поверхность при помощи кисти, валика, краскораспылителя в один слой до полного насыщения поверхности. Перед применением пропитку рекомендуется перемешать.

Влажность поверхности не более 10%.
Обязательно следите за чистотой инструмента.
Защищайте материал от засорения.
Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

**Расход.**

100-250 г/м2 (в зависимости от впитывающей способности основания).

**Время высыхания.**

1 час.

**Уход за инструментом.**

Сразу после окончания работ с краской инструмент промыть большим количеством воды.

**Хранение и транспортировка.**

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до + 30°С.

**Срок годности.**

1 год с даты изготовления.

**Меры предосторожности.**

При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании краски на кожу снять ее ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

**Состав.**

Латекс акриловый, силиконовый гидрофобизатор, антисептик, вода.